Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2004-04-01

| KARTA DANYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW |
| --- |
| Nazwa wyrobu: Gatunek: | ZAPRAWY OGNIOTRWAŁA ZLK-135 |
| ( Maksymalna temperatura stosowania | 0C | 1350 |
| ( Ogniotrwałość zwykła | sP | 160 |
| Analiza chemiczna: ( Al2O3, min ( Fe2O3, max ( SiO2 ( K2O + Na2O | % | 34,0 2,0 58,0 2,5 |
| ( Wilgotność | % | 20 |
| ( Gęstość | kg/m3 | 1970 |
| ( Zawartość ziarn pon. 0,063 mm Zawartość ziarn pow. 0,5 mm | % % | 53 7 |
| Zużycie zaprawy na 1m3 obmurza ( ok. 480 sztuk prostek NF2 ) | l | 45 |
| Opakowanie – pojemniki | kg | 25 lub 100 |

|  | ( parametry stanowiące podstawę odbioru wyrobów |
| --- | --- |
|  | ( parametry nie stanowiące podstawy odbioru wyrobów |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 tel./fax + 48 / 74 / 853 42 83 tel. kom. 0606 809 962 0606 809 984 e-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | OFERUJEMY: materiały izolacyjne materiały ogniotrwałe doradztwo techniczne | NIP: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Nr konta: PKO BP S.A. O / Świdnica 81 1020 5138 000 9202 0011 1633 |
| --- | --- | --- |

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094665