Kulik & Kusideł

Spółka Jawna

Świdnica, 2003-10-22

| Grade: | INSULATING FIREBRICKS KKL 7/135 |
| --- | --- |
| ( Guaranteed Classification Temperature | 0C | 1300 |
| ( Typical Classification Temperature | 0C | 1350 |
| ( Bulk Density | kg/m3 | 750 ± 100 |
| (Cold Crushing Strength | MPa | 2,0 |
| ( Thermal Expansion at 10000C | % | 0,55 |
| ( Thermal Conductivity at: 200 0C 400 0C 600 0C 800 0C 1000 0C 1200 0C | W/mK | 0,23 0,25 0,27 0,30 0,33 0,37 |
| Chemical Composition: ( Al2O3, min ( Fe2O3, max ( SiO2 ( TiO2 ( CaO ( MgO ( K2O + Na2O | % | 55,0 0,8 41,0 0,3 0,3 0,3 1,3 |

| Dimension Toleration: | ( guaranteed values |
| --- | --- |
| straights, arch bricks- ± 1,0 mm | ( typical values |
| plates - ± 1,5 mm |  |

| 58 – 100 ŚWIDNICA ul. Jałowcowa 4/3 Tel/Fax + 48 / 74 / 853 42 83 Mobile tel: +48 606 809 962 +48 606 809 984 E-mail: kulikus@kulikus.pl http://www.kulikus.pl | WE OFFER: insulating materials refractory materials technical advising | VAT No.: 884–24–21–462 REGON: 891372349 Account No.: PKO BP S.A. O / Świdnica 82 10205138 1279524451 |
| --- | --- | --- |

The Company is registered in the National Court Register under the number 0000094665 by

# Sąd Rejonowy in Wrocław – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS